## Slide 1: Аутсорсинг окрасочного процесса
комплексное решение проблем окраски

## Slide 2: Обо мне
Охрименко Юрий Владимирович
Мастер – технолог
ООО «Тюльганский машиностроительный завод»

## Slide 3: О докладе
1) Анализ существующего положения предприятия. Изучение производственного цикла
2) Разработка плановых краткосрочных и долгосрочных мероприятий по исправлению выявленных недостатков
3) Результаты

## Slide 4: Анализ существующего положения предприятия. Изучение производственного цикла

## Slide 5: Материалы
Закупка происходит от разных поставщиков (зачастую без сертификатов качества, неизвестного происхождения)
Например …

## Slide 6
Рыбий жир

## Slide 7: Материалы
Входящий контроль отсутствует.
Ветошь ненадлежащего качества.
Ксилол.

## Slide 8: Хранение
Холодный неотапливаемый склад

## Slide 10: Оборудование
Краскопульты неизвестного происхождения – низкая производительность, большие потери при нанесении материала, высокая запыленность

## Slide 11: Вентиляция в цеху отсутствует
туман

## Slide 12: Измерительно контрольное оборудование
Психрометр и толщиномер (неповеренный)…
Толщиномер мокрого слоя отсутствует..

## Slide 13: Схема покрытия
2 слоя грунта + 2 слоя эмали
Не соответствует производственному циклу предприятия. Реальное общее время сушки более суток при недостаточных площадях

## Slide 14: Технология
Отсутствует контроль за стадиями окрасочного процесса.
Осуществляется только финишный визуальный контроль...

## Slide 15: Условия
Очень слабая система вентиляции. Уборка производственных помещений на низком уровне.

## Slide 16: Условия
Недостаточное освещение окрасочных камер.

## Slide 17: Условия
Хранение готовой продукции.

## Slide 18: Отгрузка
Отгрузка «сырых изделий», большой процент порчи лакокрасочного покрытия при отгрузке металлоконструкций.

## Slide 19: Квалификация
Отсутствие знаний стандартов ГОСТ и ИСО по покраске.
Недостаточная квалификация маляров.

## Slide 20: Перепыл+пыль

## Slide 21: Еще один образец «работы»

## Slide 22: Пыль

## Slide 23: Разработка плановых краткосрочных и долгосрочных мероприятий по исправлению выявленных недостатков

## Slide 24: Шаг №1
Договор с ООО СПК «Промоборудование» на комплексное сервисное обслуживание.

## Slide 25: Шаг №2
Разработка схемы покрытия и технологического регламента соответствующего действующему ГОСТу и ИСО и учитывающей особенности производственного цикла и условий.
Специалистами ООО «Промоборудование» разработана двух – слойная схема окраски с общим временем сушки 5 -7 часов.
Разработан и утвержден «Технологический регламент»

## Slide 26: Шаг №3
Изменение места хранения лакокрасочных материалов.

## Slide 27: Шаг №4
Оборудование и комплексное обслуживание. Безвоздушные установки «Грако» и краскопульты «Метакап» - запчасти, комплектующие,расходные материалы.

## Slide 28: Шаг №5
Контрольно-измерительное оборудование: Константа -5К, гребенки, вискозиметр, адгезионная решетка.

## Slide 29: Шаг №6
Внедрение сопроводительной карты изделия учитывающей стадии покраски:
Повышение роли ОТК в окрасочном процессе.
1) Подготовка
2) Грунт
3) Эмаль
4) Комплектовка.

## Slide 30: Шаг №7
Установка вентиляции цеха и в окрасочных камерах, оборудование для поддержания чистоты в камерах, промышленный пылесос, моечное оборудование.

## Slide 31: Шаг №8
Освещение: добавление ламп до нормы...

## Slide 32: Шаг №9
Хранение готовых изделий на подставках , закрытие технологических открытых площадок.

## Slide 33: Шаг №10
Теоретическая сдача знаний малярами по Регламенту покраски.

## Slide 34: Шаг №11
Обучение маляров без отрыва от производства.
Инспектирование специалистами ООО «Промоборудование» произведенных исправлений.

## Slide 35: Уже лучше….

## Slide 36: Шаг №12
Сопровождение изделия вплоть до выезда изделия за ворота предприятия.

## Slide 37: Результаты

## Slide 38: Качество покраски

## Slide 39: Качество покраски

## Slide 40: Настоящее время
Сокращена численность на 50% маляров.. отсутствие рекламаций от заказчиков от момента начала проекта по сегодняшний день .. 3 года работы.

## Slide 41
THE END